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· Dimensiones: según tabla 
· Diámetro (D1)

· Longitud total (L1)
· Longitud de corte (L2)

· [image: image3.emf]Cogida: SDS-plus.







 
· Nº de placas: 1
· Nº de cortes: 3  
· Espiral de 4 canales (mayor extracción de polvo). 

· Aplicación: Granito, mármol, hormigón sin ferralla, pizarra, piedra natural, etc.
· Para realizar trabajos en percusión.

· Cuerpo: acero aleado para herramientas.

· Placa de corte: Metal duro integral de alto rendimiento con punta autocentrante.
· Material empleado en su fabricación: 
· Metal duro integral de grano medio Ceratizit CTM14-BC. 
· Tamaño grano Tungsteno: 1.3-2.5µm

· Densidad: 14.90 g/cm3
· Dureza: 1530 HV30 ( 91.5 HRA)

Composición Metal Duro Grano medio (CTM14-BC)

· Tungsteno (CW): 90%

· Aglutinante (Co): 7%

· Carburos mixtos (TaC; TiC; NbC): < 2
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RESPONSABLE CALIDAD:

RAÚL VERDUGO
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